宿迁慧农会议服务有限公司防水维修工程技术要求

- 项目内容

宾馆楼、办公楼屋面防水维修及瓦片修复，各投标单位必须到现场勘查，工程量自行测量，我单位提供参考工程量为屋面700m2，瓦片修复200片及相关附属。

- 维修要求

- 铲除屋面卷材，拆除妨碍施工的屋面设施，将建筑垃圾外运。

- 先做2cm厚1:2.5水泥砂浆找平层。

- 女儿墙阴脚部位做成圆角，屋面墙体上原有滴水檐已出现裂纹或损坏，需将滴水檐砸除，用防水砂浆磨平。在距离屋面20cm高处切槽（槽尺寸为5cm*5cm,槽内粉刷光滑），以备卷材入槽收口，防水砂浆封口磨平。

- 沉降缝位置需用铆钉先固定原有铁皮，在铁皮搭接位置打胶处理，再在铁皮盖上包裹粘贴防水卷材，确保伸缩缝及女儿墙根部不再出现渗水现象。

- 屋面铺贴改性沥青防水卷材SBS，品牌为：东方雨虹，规格为：3mm厚，—15摄氏度带皱面铝箔，施工时严格控制基层处理，修补的找平层必须达到铺贴卷材的要求，刷冷底子油搭接宽度不小于10cm，横向搭接边应错开1.5米。

- 工程质保期三年。

- 施工满足维修方案要求及现行施工规范要求。

- 其他未尽事宜按照“屋面工程技术规范”（GB50207——2002）现行施工及验收规范实施。

- 工期要求：20天。